KESTOMELT S 208

# КЕСТОМЕЛТ С 208

Клей-расплав

СВОЙСТВА 		Кестомелт С 208 - универсальный клей-расплав для прикрепления кромочных пластиков.

Клей обладает хорошей адгезией к различным кромочным материалам. Он легко расплавляется и 	наносится и не образует нитей.

ОБЛАСТЬ 		- планки из массивного дерева

ПРИМЕНЕНИЯ		- меламиновый кромочный пластик

- кромочные пластики и планки из ПВХ и АБС

- шпонные ленты

- ламинат

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Тип клея	ацетатный этиленвинил (EVA)

ДАННЫЕ И	Цвет	бежевый и белый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	Точка размягчения (Ring & Ball)	ок. 103(С

РАБОЧИЕ	Вязкость в расплавленном

УСЛОВИЯ	состоянии (Brookfield RVT, 200(C)	ок. 45.000 мПас

Температура клея на клеенамазочных

валиках	190...210(C

Скорость подачи	не менее 15 м/мин.

ИНСТРУКЦИЯ ПО	Клей расплавить в клеевом резервуаре. Температура клеенамазочых

ПРИМЕНЕНИЮ	валиков и скорость подачи машины регулируются согласно

ориентировочным данным. При скорости подачи меньше рекомендуемой, температуру клея на валиках необходимо повысить, чтобы клей не успел остыть до сжатия.

На время длительных паузов температура клея понизить, потому что иначе способность схватывания и затекание клея могут стать немного хуже.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	технике безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ	При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. 	Мы, однако, не можем влиять

на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической 	информации.

2/06