KESTOMELT C 185

# КЕСТОМЕЛТ С 185

Клей-расплав

| СВОЙСТВА | Кестомелт С 185 - клей-расплав для склеивания кромочных лент, может применяться также в профильных станках с медленной подачей. |
| --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Меламиновые кромочные ленты ленты и профили из ПВХ и АБС (обработаны праймером) шпоновые ленты ламинат профили из массивной древесины |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Тип клея ЭВА Цвет бежевый и белый Точка размягчения (Ринг и болл) ок. 100(С Вязкость расплавленного клея (Брукфильд РВТ, 180(С) ок. 68000 мПа Температура клея на валу 165...180(С Расход клея 200...300 г/м2 Скорость подачи не менее 10 м/мин Температура помещения и материала +18…22(С |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | Клей расплавляется в бачке для клея. Температура вала для нанесения клея и скорость подачи станка регулируются в соответствии с указанными нормами. При работе со скоросью подачи ниже нормы температуру клея на валу необходимо поднимать, чтобы клей не застывал сильно до момента сжатия. На время длительных простоев температуру клея следует понижать, т.к. иначе свойства прилипания клея и его текучести могут ухудшиться. |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | На продукт имеется отдельный паспорт по технике безопасности. |
| ВНИМАНИЕ | При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их под свою ответственность. |
| 5/06 | По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации. |