KESTOPRESS 3200 V

КЕСТОПРЕСС 3200 В

Клей EN 204 / D3

СВОЙСТВА	Кестопресс 3200 V представляет собой дисперсионный клей, удовлетворяющий требования по водостойкости в соответствии с нормой EN 204, группой нагрузки D3.

Так как значение рH клея близко к нейтральному, окрашивание клеевого шва, которое вызывается кислотностью и характерно для обычных клеев типа Д3, не появляется.

ОБЛАСТЬ	Дисперсионный лей Кестопресс 3200 В предназначен для фанерования и

ПРИМЕНЕНИЯ 	подходит также для производства конструкций, классифицированных

# по норму E1. Применим также для холодного прессования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Тип клея	дисперсия ПВА

ДАННЫЕ 	Цвет	белый, после высыхания

прозрачный

Значение pH	4-5

Самая низкая температура образования

клеевой пленки	+4(C

Водостойкость клеевого шва	EN 204/D3

Расход клея	90...120 г/м2

Время открытой выдержки 	ок. 2...6 мин.

Давление сжатия, ненапряженные

материалы	0,3...1,0 Н/мм2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	Температура помещения, материала

РАБОЧИЕ 	и клея	+18...22(C

УСЛОВИЯ	Влажность дерева	7...10 %

Отн. влажность воздуха	60...70 %

Рекомендуемое время сжатия при фанеровании:

дубовая фанера, количество клея  90 г/м2

60(С	60 сек.

70(С	50 сек

80(С	40 сек

Существующие условия - температура, влажность, впитываемость материала, количество клея и напряжения материала сильно влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. С целью определения требуемого времени для прессования, а также обеспечивания прочности клеевого шва тесты должны быть проведены до применения клея в производстве в полном масштабе.  Повышенная температура сокращает требуемое время сжатия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО	Для облегчения очистки оборудования рекомендуется промочить

ПРИМЕНЕНИЮ	валки водой до начала работы. Клей наносится ровным слоем на плиту.

Положить фанеру или ламинат на нее и сжимать.

см. на обороте

KESTOPRESS 3200 V

КЕСТОПРЕСС 3200 В

Клей EN 204 / D3

Внимание! Клей Кестопресс реагирует даже с наименьшим количеством мочевиноформальдегидного клея (1%) и образует густое губкообразное желе. Поэтому клеенамазывающее оборудование (насос, шланги, валки) следует очень тщательно промыть до использования клея Кестопресс.

Если используемые количества клея превышают рекомендуемые нами количества, то клей может проникать сквозь шпон. Клей не окрашивает дерево. Если клей имеет контакт со сталью или

коррозией, они вместе с дубильной кислотой дерева могут вызывать

изменения цвета дерева.

Впитывающая способность различных морилок разнообразна и поэтому в результате морения могут появляться резкие изменения цвета. Для морения предметов, склеенных клеем Кестопресс, рекомендуем водорастворимые морилки.

Если используются растворительные морилки (которые на самом деле предназначены для морения предметов, склеенных мочевино-формальдегидным клеем), то до начала серийного производства нужно производить испытательное морение.

УПАКОВКА	15 кг, 100 кг и 1000 кг контейнер

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Промывную

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. По

БЕЗОПАСНОСТЬ	просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ	Хранить клей в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре. Срок хранения: 1000 кг контейнеры - 3 месяца, 15 кг и 100 кг емкости - 6 месяцев.

ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! После длительного хранения клей перемешать перед использованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных

ИНФОРМАЦИЯ	оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел

2/06	технической информации.