KESTOMELT PS 140

# КЕСТОМЕЛТ ПС 140

Клей-расплав

СВОЙСТВА 		Кестомелт ПС 140 представляет собой универсальный клей-расплав для профильного покрытия.

ОБЛАСТЬ 	Профильное покрытие шпоном со задним упрочнителем или

ПРИМЕНЕНИЯ	различными бумажными пленками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Тип клея	EVA

ДАННЫЕ И	Точка размягчения (Ring & Ball)	ок. 87(С

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	Вязкость в расплавленном

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	состоянии (Brookfield RVT, 200(C)	ок. 13.000 мПас

Температура клея на клеенамазочных

валиках	180...210(C

Скорость подачи	15…40 м/мин.

Цвет	бежевый

ИНСТРУКЦИЯ ПО	Клей расплавить в клеевом резервуаре. Температура клеенамазочных

ПРИМЕНЕНИЮ	валиков и скорость подачи установки регулируются согласно

ориентировочным данным. При скорости подачи меньше рекомендуемой, температуру клея на валиках необходимо повысить, чтобы клей не успел остыть до сжатия. 	На время длительных паузов температура клея понизить, потому что иначе способность схватывания и затекание клея могут стать немного хуже.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	по технике безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ	При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять

на местные условия или на качество работ с использованием продукта 	и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел

технической 	информации.

5/06