KESTOPRESS 2000

КЕСТОПРЕСС 2000

Клей для фанерования и ламинирования

СВОЙСТВА И	Кестопресс 2000 является дисперсионным клеем, предназначенным

ОБЛАСТЬ	для фанерования и ламинирования.

ПРИМЕНЕНИЯ	Клей можно применять в производстве мебели, классифицированной

по норму E1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Цвет	белый, высохнув прозрачный

ДАННЫЕ И	Значение pH	слабо кислотный

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	Самая низкая температура образования

РАБОЧИЕ 	клеевой пленки	+15(C

УСЛОВИЯ	Водостойкость клеевого шва	EN 204/D2

Количество клея:

- фанерование	80...120 г/м2

- ламинирование	120...150 г/м2

Время открытой выдержки с количеством

клея 90 г/м2	ок. 4...6 мин.

Давление сжатия, ненапряженные

материалы	0,3...0,5 Н/мм2

Температура помещения, материала

и клея	+18...22(C

Влажность плиты и фанеры	8...12 %

Отн. влажность воздуха	60...70 %

Рекомендуемая температура сжатия:

- фанерование	не более 70(С

- приклеивание ламината	не более 60(С

Времена сжатия:

дубовая фанера			ламинат высокого давления

клей 90 г/м2				клей 140 г/м2

70(С	50 сек.			60(С		2 мин.

55(С	1 мин. 20 сек		40(С		3 мин. 30 сек

40(С	2 мин. 30 сек		20(С		6 мин.

20(С	5 мин.

Господствующие условия - температура, влажность, впитываемость материала, количество клея и напряжения материала сильно влияют на жизнеспособность и время схватывания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. С целью определения требуемого времени для прессования, а также обеспечивания прочности клеевого шва тесты должны быть проведены до применения клея в производстве в полном масштабе.  Повышенная температура сокращает требуемое время сжатия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО	Для облегчения очистки оборудования рекомендуется промочить

ПРИМЕНЕНИЮ	валики водой до начала работы. Клей наносится ровным слоем на плиту.

Положить фанеру или ламинат на нее и сжимать.											см. на обороте

KESTOPRESS 2000

# КЕСТОПРЕСС 2000

## Клей для фанерования и ламинирования

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Промывную воду

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	рабочих инструментов можно выливать в канализацию. По просьбе о

БЕЗОПАСНОСТЬ	продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ	Клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой оригинальной упаковке

в комнатной температуре не меньше 12 месяцев. ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. После длительного хранения клей перемешать перед использованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных

ИНФОРМАЦИЯ	оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)3 280 81 11.

3/05