KESTOPUR 200/50

# КЕСТОПУР 200/50

СВОЙСТВА 	Кестопур 200/50 представляет собой двухкомпонентный полиуретановый клей без растворителей. Клей создает очень прочный, но эластичный шов и его можно применять как при машинном нанесении, так и при нанесении вручную. Отвердитель для клея Кестопур 200/50 – Кестопур 200/С.

ОБЛАСТЬ 	Кестопур 200/50 применяется для склеивания, напр., дерева,

ПРИМЕНЕНИЯ	металлов, изоляционных материалов, ПВХ, полистирола, стекла,

стеклянного волокна, бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Удельный вес    	ок. 1,60 кг/дм3 (смола), ок. 1,20 кг/дм3

ДАННЫЕ *				(отвердитель)

Цвет			бежевый

Вязкость смеси (5:1)	6200 мПас (Брукфильд РВT 5/20, 20(C)

Твердость по Шору Д	60

Разрывное удлинение	50 %

Прочность при растяжении	4 Н/мм2

Прочность на сдвиг:

- RST/RST	11 Н/мм2

Время застывания (120 г) 	50 мин. (20(C, 50 % относ. влажность)

Время для работы	не более 1,5 часов с момента смешивания

компонентов

Технология нанесения	вручную или устройством для 2-				компонентного клея

Количество клея	200...600 г/м2, в зависимости от материала

Время сжатия	не менее 4,5 часов /20(С

Упаковка	200 л бочка, 1000 л стальной контейнер

* Указанные параметры ориентировочны и не могут считаться точной спецификацией.

СООТНОШЕНИЕ 	5 весовых частей смолы Кестопур 200/50 + одна весовая часть

СМЕСИ	отвердителя Кестопур 200/С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО	Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими.

ПРИМЕНЕНИЮ	Очистить склеиваемые поверхности от окислов, жира и грязи, в зависимости от случая или растворителем или путем шлифования. Перемешать смолу Кестопур 200/50 и прибавить к ней отвердитель, тщательно перемешивая. Клей наносится валиком, шпателем или

другим инструментом для нанесения на одну из поверхностей или

на обе поверхности.  Удалить свежие пятна клея сухой тряпкой и очистить поверхности ацетоном или ксилолом. Высохший клей удаляется только механически.

5/05						см. на обороте

KESTOPUR 200/50

# КЕСТОПУР 200/50

Рекомендуем, чтобы склеивание произвели при комнатной температуре.

Склеивание возможно производить также при более холодной температуре (даже при +5…+10(C), но тогда отверждение значительно замедляется и сохранность ухудшается.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	Смола Кестопур 200/50 не является вредной для здоровья.

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ		При использовании отвердителя Кестопур 200/С следует применять

БЕЗОПАСНОСТЬ		защитные перчатки. При напылении и при температуре более чем

+40(C следует применять респиратор и обеспечить хорошую 	вентиляцию. Небольшое количество клея и отвердителя можно, после

смешивания с правильным соотношением и в отвержденном виде,

вывозить на свалку. Большие количества неотвержденного клея и

отвердителя вывозятся на пункт приема проблемных отходов.

По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по

технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ	Хранить смолу Кестопур 200/50 и отвердитель Кестопур 200/С в плотно закрытых оригинальных упаковках в прохлажном и сухом помещении (+10…+25(C), срок хранения не более 	12 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях

ИНФОРМАЦИЯ	и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия

или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не

можем брать их на свою ответственность.

Окончательное качество склейки всегда зависит от условий при применении, таких как температура и влажность материалов и воздуха, количества клея , а также предварительной обработки материалов и поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. С целью обеспечивания прочности клеевого шва и особенно

при вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных

оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию до применения клея в производстве в полном масштабе.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)3 280 81 11.

5/05