KESTOMELT S 222

КЕСТОМЕЛТ С 222

Клей-расплав

СВОЙСТВА 		Кестомелт С 222 - клей-расплав для прикрепления кромочных

лент с хорошей последующей теплостойкостью. Клей легко

наносится и не образует нитей.

ОБЛАСТЬ 		- кромочная лента из меламина

ПРИМЕНЕНИЯ	- кромочные ленты и планки из ПВХ и АБС

- шпонные ленты

- ламинат

- планки из массивного дерева

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Тип клея	ацетатный этиленвинил (EVA)

ДАННЫЕ И	Цвет	бежевый и белый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	Точка размягчения (Ring & Ball)	ок. 115(С

РАБОЧИЕ	Вязкость в расплавленном

УСЛОВИЯ	состоянии (Brookfield RVT, 200(C)	ок. 160.000 мПас

Температура клея на клее-

намазочных роликах	205...220(C

Скорость подачи	не меньше 20 м/мин.

Температура помещения и	+18...22(C

материала

Влажность дерева	7...10 %

Отн. влажность воздуха	60...70 %

ИНСТРУКЦИЯ ПО	Клей расплавить в клеевом резервуаре. Температура клеенамазочых

ПРИМЕНЕНИЮ	роликов и скорость подачи установки регулируются согласно

ориентировочным данным. При скорости подачи меньше рекомендуемой, температуру клея у роликов необходимо повысить, чтобы клей не успел остыть до сжатия. На время длительных паузов температура клея понизить, потому что иначе способность схватывания и затекание клея могут стать немного хуже.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	технике безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ		При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. 	Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической 	информации.

5/06