KESTOPRESS 3000 T

КЕСТОПРЕСС 3000 Т

Клей для фанерования и прессования в форму

СВОЙСТВА И	Кестопресс 3000 Т является дисперсионным клеем,

ОБЛАСТЬ	предназначенным для фанерования и прессования в форму. Клей

ПРИМЕНЕНИЯ	применяется в производстве конструкций, классифицированных

по норму E1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Цвет	белый, после высыхания

ДАННЫЕ И		прозрачный

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	Значение pH	ок. 3

РАБОЧИЕ 	Самая низкая температура образования

УСЛОВИЯ	клеевой пленки	+40(C

Водостойкость клеевого шва	EN 204/D3

Количество клея:

- фанерование	90...120 г/м2

- прессование в форму	120...150 г/м2

Время открытой выдержки 	5...7 мин.

Давление сжатия, ненапряженные

материалы	0,3...1,0 Н/мм2

Температура помещения, материала

и клея	+18...22(C

Влажность плиты и фанеры	8...12 %

Отн. влажность воздуха	50...70 %

Рекомендуемая температура сжатия

при фанеровании	80(С…110(С

Внимание: Клей не подходит к холодному прессованию!

Времена сжатия: дубовая фанера

кол-во клея  90 г/м2

80(С	60 сек.

90(С	50 сек

100(С	40 сек

110(С	30 сек

Существующие условия - температура, влажность, впитываемость материала, количество клея и напряжения материала сильно влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. С целью определения требуемого времени для прессования, а также обеспечивания прочности клеевого шва тесты должны быть проведены до применения клея в производстве в полном масштабе.  Повышенная температура сокращает требуемое время сжатия.

Когда время открытой выдержки становится долже, увеличивается потребность в давлении прессования.

см. на обороте

KESTOPRESS 3000 Т

КЕСТОПРЕСС 3000 Т

Клей для фанерования и прессования в форму

ИНСТРУКЦИЯ ПО	Для облегчения очистки оборудования рекомендуется промочить

ПРИМЕНЕНИЮ	валки водой до начала работы. Клей наносится ровным слоем на плиту.

Положить фанеру или ламинат на нее и сжимать.

Внимание! Клей Кестопресс реагирует даже с наименьшим количеством мочевиноформальдегидного клея (1%) и образует густое губкообразное желе. Поэтому клеенамазывающее оборудование (насос, шланги, валки) следует очень тщательно промыть до использования клея Кестопресс.

Если используемые количества клея превышают рекомендуемые нами количества, то клей может проникать сквозь шпон и становиться красноватым.

Впитывающая способность различных морилок разнообразна и поэтому в результате морения могут появляться резкие изменения цвета. Для морения предметов, склеенных клеем Кестопресс, рекомендуем водорастворимые морилки.

Если используются растворительные морилки (которые на самом деле предназначены для морения предметов, склеенных мочевино-формальдегидным клеем), то до начала серийного производства нужно производить испытательное морение.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Промывную

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. По

БЕЗОПАСНОСТЬ	просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ	Клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой оригинальной упаковке в комнатной температуре не меньше 12 месяцев. ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! После длительного хранения клей перемешать перед использованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных

ИНФОРМАЦИЯ	оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации,

3/05	тел. +358 (0)3 280 81 11.