SITOMELT 2283

## СИТОМЕЛТ 2283

Термоклей на основе ЭВА

ОБЛАСТЬ 		Термоклей ”Ситомелт 2283” применяется для склеивания корешка

ПРИМЕНЕНИЯ		книг и газет на автоматических линиях переплета.

СВОЙСТВА		Клей особенно светлого цвета, почти не имеет запаха и его можно легко разрезать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Цвет	кремовый

ДАННЫЕ		Точка размягчения	84…92( С (DIN 52011)

Вязкость		5600…8400 мПас при 160(С, 100 s-1

Время открытой выдержки	среднее

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ	Валик, диск

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 	160…180(С

# УСЛОВИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ

УПАКОВКА		10 кг мешок

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	по технике безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХРАНЕНИЕ		В сухом и прохладном помещении. Постоянное хранение клея при температуре более +40(С может вызывать слипание клеевых гранул.

ВНИМАНИЕ		Для обеспечения хорошего результата склеивания необходимо соблюдать инструкции по рекомендуемой температуре работы.

Если данные температуры превышаются на длительное время, могут образовываться вредные газы.

Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	Наши рекомендации основываются на произведенных нами

ИНФОРМАЦИЯ	испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта

и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 3 280 81 11.

5/05