KESTOMELT S 213

# КЕСТОМЕЛТ С 213

Клей-расплав

СВОЙСТВА 		Кестомелт С 213 - клей-расплав для прикрепления кромочных

пластиков. Клей подходит также для машин, предварительно обрабатывающие кромочный пластик клеем. Клей легко расплавляется и 	наносится и не образует нитей.

ОБЛАСТЬ 		- меламиновый кромочный пластик

ПРИМЕНЕНИЯ	- кромочные пластики и планки из ПВХ и АБС

- шпонные ленты

- ламинат

- планки из массивного дерева

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Тип клея	ацетатный этиленвинил (EVA)

ДАННЫЕ И	Цвет	бежевый, белый и коричневый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	Точка размягчения (Ring & Ball)	ок. 100(С

РАБОЧИЕ	Вязкость в расплавленном

УСЛОВИЯ	состоянии (Brookfield RVT, 200(C)	ок. 90.000 мПас

Температура клея на клеенамазочных

валиках	180...205(C

Скорость подачи	не меньше 15 м/мин.

ИНСТРУКЦИЯ ПО	Клей расплавить в клеевом резервуаре. Температура клеенамазочых

ПРИМЕНЕНИЮ	валиков и скорость подачи машины регулируются согласно

ориентировочным данным. При скорости подачи меньше рекомендуемой, температуру клея на валиках необходимо повысить, чтобы клей не успел остыть до сжатия. На время длительных паузов температура клея понизить, потому что иначе способность схватывания и затекание клея могут стать немного хуже.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	технике безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ	При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. 	Мы, однако, не можем влиять 	на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической 	информации.

5/06